## Slide 1: Innensanierung von Wasserkammern beim Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
Erfahrungsbericht
INFOTAG WASSER
November 2014
Abteilung Überregionale Anlagen
Ing. Gerhard Kremsner

## Slide 3: Kennzahlen (Stand 01.01.2014)
Brunnen u. Quellen 42
Speicherbauwerke 61
Transportleitungen 616 km
Ortsnetzleitungen 1.510 km
Ortsnetze 66
Jahresfördermenge 13 Mio m³
Hausanschlüsse 60.337
Wasserpreis (o.Mwst.) 1,20 €

## Slide 4: Speicherbauwerke des WLV
Anlagen | Anzahl | Inhalt m³
Speicher Bez. Mattersburg | 21 | 32.182
Speicher Bez. Eisenstadt | 25 | 51.607
Speicher Bez. Neusiedl | 9 | 29.007
Summe Speicherbauwerke | 55 | 112.796

## Slide 6: Feststellung Sanierungsbedarf
Im Rahmen der Eigenüberwachung
Kontrolle der Bauwerke
(jährlich, Dokumentation in Aquadas)
Erstellung einer Prioritätenreihung
Budgetplanung nach Sanierungserfordernis
Detailplanung zur Sanierung Fremdgutachten, Sichtung vorhandener Unterlagen,
Detailerhebungen vor Ort, etc.

## Slide 7: Materialauswahl
Zu Beginn der Sanierungsmaßnahmen 1998 geringe Auswahl an geeignetem Beschichtungsmatertial
derzeit stehen mehrere Materialien zur Auswahl, es ist jedoch darauf zu achten, dass die erforderlichen Zulassungen und Zertifikate beigebracht werden
Das Material muss der Richtlinie DVGW W 270,
„Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich“
entsprechen !
neu ÖNORM B5014, Teil 1-3, gültig seit Juni 2012
nicht alle Materialien sind trinkwassertauglich

## Slide 8
ÖNORM B 5014
Ausgabe 2012
„Sensorische und chemische Anforderungen und
Prüfungen von Werkstoffen im Trinkwasserbereich“
Teil 1 - Organische Werkstoffe
Versorgungsleitungen, Hauptleitungen, Leitungsteile (Dichtungen)
Teil 2 – Zementgebundene Werkstoffe
Zementmörtel mit und ohne organische Zusatzmittel, Beton
Teil 3 – Metallische Werkstoffe

## Slide 9: Externe Überprüfung
Prüfung der Abreißfestigkeit, Betonüberdeckung d. Bewehrung, Karbonatisierungstiefe
(vor Baubeginn)
Prüfung der Rauhtiefe
(nach Abstrahlung der Bauteile)
Prüfung der Haftzugfestigkeit
(Systemprüfung, nach Aushärtung der Beschichtung)

## Slide 10: Externe Überprüfung
je Bauteil, d.h. Decke, Wände, Boden
1 Serie (3 Proben)

## Slide 11: Prüfung der Abreißfestigkeit
vom Bestand

## Slide 12: Prüfung der Rauhtiefe

## Slide 13: Prüfung der Haftzugfestigkeit
nannnch
nach Beschichtung und Aushärtung

## Slide 14: Schadensbild 1

## Slide 15: Schadensbild 2

## Slide 16: Schadensbild 3

## Slide 17: Schadensbild 4

## Slide 18: Schadensbild 5

## Slide 19: Schadensbild 6

## Slide 20
Schadensbild HB Wiesen

## Slide 21: Hochdruckstrahlen

## Slide 22: Aufbringen der Beschichtung

## Slide 23: Mischer, Pumpe, Schmetterling

## Slide 24: Fertige Flächen

## Slide 25: Kosten der Sanierungen
Im Zeitraum von 2000 bis 2009 wurden 12 Wasserspeicher saniert
Beschichtung der Wasserkammern
Stärke 15-20 mm
zwischen ca. € 55,-- bis € 65,--/m²
Gesamtkosten (inkl. Nebenkosten)
bei Behältern bis 150 m³
im Durchschnitt bei € 120,-- bis € 130,--/m³
Gesamtkosten (inkl. Nebenkosten)
bei Behältern über 2000 m³
im Durchschnitt bei € 73,-- bis € 115,--/m³

## Slide 26: Resümee
gute Vorbereitung der Sanierungsarbeiten ist erforderlich
2 Verfahren bisher verwendet, Kerasal und Vandex
beide Verfahren sind gut geeignet
bei geringer Überdeckung der Bewehrung sind Schichtstärken von 1,5 bis 2 cm empfehlenswert
älteste Sanierung wurden im Kerasalverfahren 1999 ausgeführt, eine Überprüfung erfolgte 2006 und hat gute Haftzugwerte erbracht
alle Sanierungen werden weiterhin beobachtet

## Slide 27: DANKE FÜR IHRE AUFMERSAMKEIT !
vorher…
…nachher